|  |  |
| --- | --- |
| Voile BA  http://www.gtn-batiment.fr/_dynamique/gestionContenus02/zoom/b8000-57.jpg | * Murs porteurs (façade et refend et pignon) en voile béton armé banché deux faces, épaisseur suivant plans et étude béton. Notre offre comprend l’ensemble des armatures éventuelles (TS & HA). Il sera prévu au minimum deux nappes de treillis soudé sur la face extérieure avec enrobage de 2cm.   Le coulage s’effectuera sans reprise, par couche de 20 à 30 cm de hauteur en continu, avec vibrage soigné à l’aiguille vibrante. L’offre comprend toutes les réservations par mannequins pour baies et trous divers.   * Un ragréage des éléments» est compris dans notre offre, à savoir, une face pour les voiles de façade et deux faces pour les voiles de refend.   ***PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE D’UN VOILE BA BANCHE STANDARD :*** |